| Набивки | Асбестовые пропитанные |
| --- | --- |
|  | АП | АГИ | АГГ | ПАФС | АПР | АФТ | АФВ | АФ-1 |
| Рабочая среда / состав | Асбестовая пропитанная жировым антифрик-ционным составом | Асбестовая проклеенная с графитом, ингибиро-ванная | Асбестовая плетенная, с латунной проволокой, пропитанная глицерином, графитиро-ванная | Полипропи-леновая с асбестовым сердечником, пропитанная суспензией фторопласта с тальком. | Асбестовая с латунной проволокой, пропитанная антифрик-ционным жировым составом | Асбестовая пропитанная суспензией фторопласта с тальком | Асбестовая пропитанная жировой консистентной смазкой с суспензией фторопласта и графита | Асбестовая пропитанная суспензией фторопласта |
| Пищевые среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пар, нейтральный пар | + | + | + |  |  |  |  | + |
| Нейтральные жидкие среды |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Жидкие среды |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Питательная вода |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  | + | + |  |  |  |  | + |
| Воздух |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Газы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инертные газы |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Сжиженные газы |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Азот |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Нейтральные и агрессивные газообразные среды | + |  |  |  | + |  |  |  |
| Жидкитй и газообразный аммиак |  | + |  |  |  | + |  |  |
| Газообразные среды |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Нейтральные растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морская вода |  |  |  |  |  | + |  | + |
| Промышленная вода |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смолы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Органические продукты |  | + |  |  |  | + |  |  |
| Углеаммониевые соли |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Бутиловые спирты |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Кремнефтористоводородная кислота |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Концентрированные щелочи |  |  |  |  |  | + | + |  |
| Сульфитный и сульфатный щелоки |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Агрессивные среды |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Агрессивные жидкие среды | + | + |  |  | + |  |  |  |
| Растворы кислот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растворы щелочей |  |  |  |  |  | + | + |  |
| Нефтепродукты | + | + | + |  | + |  |  | + |
| Нефтяное топливо |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Минеральные масла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этилен |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Дистиллят, бидистиллят |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Конденсат |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Особо чистые вещества |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Серная и азотная к-та конц. 45,0%, соляная к-та 35,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Органические кислоты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серная, соляная, азотная, фосфорная к-ты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перегретый и насыщенный пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтяные газы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угольные шламы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пасты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, ºС | -70- +450 | -70- +450 | -30- +530 | +160 | -70- +300 | -200- +300 | +180 | -2- +260 |
| Давление , МПа ц/насосы |  | 38,0 |  | 0,15 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 4,0 |
| п/насосы |  | 38,0 |  | Плунжерный Насос 32,0 | 4,5 | 34,0 | 2,0 | 4,0 |
| Арматура | 5,0 | 32,0 | 18,0 |  | 32,0 | 150,0 | 2,0 | 20,0 |
| Скорость, м/с | 2,0 | 25,0 | 2,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| рНс | 5-14 | 4-14 | 3-10 | 0-14 | 3-10 | 1-14 | 3-14 | 1-14 |
| Размер (мм) | 4-50 | 4-22 | 4-40 | 6-22 | 6-50, | 4-25 | 6-25 | 4-25 |
|  | АП | АГИ | АГГ | ПАФС | АПР | АФТ | АФВ | АФ-1 |

Продолжение на 3 стр.

| Набивки | Асбестовые пропитанные | Асбестовые сухие |
| --- | --- | --- |
|  | АСП | АПК | АС | АСС | АГС |
| Рабочая среда / состав | Асбестовая с сердечником из стеклоровинга, пропитанная жировым антифрикционным составом | Асбестовая, крученная, пропитанная жировым антифрикци-онным составом | Асбестовая сухая | Асбестовая с сердечником из стеклоровинга, сухая | Асбестовая, сухая, графитированная |
| Пищевые среды |  |  |  |  |  |
| Пар, нейтральный пар | + | + |  |  | + |
| Нейтральные жидкие среды | + |  | + | + |  |
| Жидкие среды | + |  |  |  |  |
| Питательная вода |  |  |  |  |  |
| Вода |  | + |  |  | + |
| Воздух |  | + |  |  |  |
| Газы |  | + |  |  |  |
| Инертные газы |  |  |  |  |  |
| Сжиженные газы |  |  |  |  |  |
| Азот |  |  |  |  |  |
| Нейтральные и агрессивные газообразные среды | + |  | + | + |  |
| Жидкитй и газообразный аммиак |  |  | + | + |  |
| Газообразные среды |  |  | + | + |  |
| Нейтральные растворы |  | + |  |  |  |
| Морская вода |  |  |  |  |  |
| Промышленная вода |  |  |  |  |  |
| Углеводороды |  |  |  |  |  |
| Смолы |  |  |  |  | + |
| Органические продукты |  |  |  |  | + |
| Углеаммониевые соли |  |  |  |  |  |
| Бутиловые спирты |  |  |  |  |  |
| Кремнефтористоводородная кислота |  |  |  |  |  |
| Концентрированные щелочи |  |  |  |  | + |
| Сульфитный и сульфатный щелоки |  |  |  |  |  |
| Агрессивные среды |  |  |  |  |  |
| Агрессивные жидкие среды |  |  | + | + |  |
| Растворы кислот |  | + |  |  |  |
| Растворы щелочей |  |  |  |  | + |
| Нефтепродукты | + | + |  |  | + |
| Нефтяное топливо |  |  |  |  |  |
| Минеральные масла |  |  |  |  |  |
| Этилен |  |  |  |  |  |
| Дистиллят,бидистиллят |  |  |  |  |  |
| Конденсат |  |  |  |  |  |
| Особо чистые вещества |  |  |  |  |  |
| Серная и азотная к-та конц. 45,0%, соляная к-та 35,0% |  |  |  |  |  |
| Органические кислоты |  |  |  |  |  |
| Серная, соляная, азотная, фосфорная к-ты |  |  |  |  |  |
| Перегретый и насыщенный пар |  |  |  |  |  |
| Нефтяные газы |  |  |  |  |  |
| Угольные шламы |  |  |  |  |  |
| Пасты |  |  |  |  |  |
| Температура, ºС | -70- +300 | +300 | -70- +450 | -70- +600 | +250 |
| Давление , МПа ц/насосы | 2,0 |  |  |  | 4,5 |
| п/насосы | 20 |  |  |  | 4,5 |
| Арматура | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 |
| Скорость, м/с | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
| рНс | 3-14 | 3-10 | 5-14 | 5-14 | 4-14 |
| Размер (мм) | 4-50 | 2,0-3,5 | 4-50 | 4-50 | 4-32 |
|  | АСП | АПК | АС | АСС | АГС |